KOCH-CHEMIE GmbH                                                                   eko GRADO spol. s r.o.

Einsteinstrasse 42                          434 01 Most, Skyřická 110                                                              

594 23 UNNA                                 tel.476101871, mobil: 723691600
                                                 e-mail: info@eko-grado.cz 

                                     http://www.eko-grado.cz 

TEILEREINIGER Alkalický
Čistič součástek
Popis přípravku:   TEILEREINIGER alkalický je silný, vysoce zásaditý nepěnivý čistič součástek pro rychlé a důkladné odstranění oleje, tuku, sazí atd. v ponorných lázních, při postřiku a ultrazvukových lázních. S rychlým odlučováním a velmi dobrou dočasnou ochranou proti korozi. Kontrola koroze dle DIN 51360/2 0 při 3%. Atest Daimler.
Okruh použití: Výrobky z oceli, hliníku, litinových materiálů atd.
Použití: Používejte v ponorných, postřikových a ultrazvukových lázních v 3 - 5% koncentraci. V závislosti na znečištění aplikujte po dobu jedné až několika minut při teplotě min.50°C. Vyčištěné díly se mohou určitý čas skladovat bez dalších ochranných opatření, aniž by došlo k usazování náletové rzi.
Pozor:  Před použitím výrobku nejprve přezkoušet vhodnost použití a snášenlivost.
Bezpečnostní opatření:  Při práci nosit vhodné ochranné rukavice a brýle.
